(Ф.03.02-91)

Міністерство освіти і науки  України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Аерокосмічний інститут

Механіко-енергетичний факультет

Кафедра теоретичної та прикладної фізики

Затверджую

В.о ректора університету

________________________

«___» ________ 2016 року

Система менеджменту якості

## НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Фізичне матеріалознавство»

Напрям  підготовки: 6.040204   «Прикладна фізика»

Спеціальність:           8.04020401  «Прикладна фізика (за галузями використання)»

Курс – 5	    Семестр – 9,10

Аудиторні заняття 	–   52      	    		Диф. залік – 9,10 семестр

Самостійна робота 	–   53

Усього (годин/кредитів ECTS) – 105/3.5

Індекс	  Н1-8.04020401/15-2.1.1

СМЯ НАУ НП 07.01.04-01-2016

Навчальна програма дисципліни «Фізичне матеріалознавство» розроблена на основі освітньо-професійної програми, навчального плану №НМ-1-8.04020401/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за напрямом 6.040204 «Прикладна фізика» спеціальності 8.04020401 «Прикладна фізика (за галузями використання)», та відповідних нормативних документів

Навчальну програму розробив

доцент кафедри теоретичної та

прикладної фізики		___________ 			А. Сорока

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.040204 «Прикладна фізика» (спеціальність 7/8.04020401 «Прикладна фізика (за галузями використання)» – кафедри теоретичної та прикладної фізики № ___ від «___» ________2016 р.

### Завідувач кафедри  ____________________________ О.Кузнєцова

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради навчально-наукового Аерокосмічного інституту, протокол № ___ від «___» ________             2016 р.

### Голова НМРР  _________________________________ В. Кравцов

| УЗГОДЖЕНО Декан МЕФ ________________________ Н.Ладогубець « ___» __________________ 2016р. | УЗГОДЖЕНО Директор ННАКІ ____________________ В. Шмаров «___»_______________ 2016р. |
| --- | --- |

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни «Фізичне матеріалознавство» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують  матеріалознавчий профіль фахівця з прикладної фізики.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань про сучасний стан науки про структуру та властивості авіаційних матеріалів та методи їх дослідження на атомному, наноструктурному, мікроструктурному і макроструктурному рівнях.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- оволодіння фізично - обѓрунтованими уявленнями про вимоги до сучасних конструкційних,  спеціальних та функціональних авіаційних матеріалів;

- дослідження фізичних основ, які визначають зв’язок структури і властивостей  авіакосмічних матеріалів;

- оволодіння методами обробки авіаційних матеріалів з метою досягнення необхідних властивостей;

- дослідження кристалічної та дефектної структури матеріалів на різних структурних рівнях за допомогою  дифракційних методів:  оптичної мікроскопії, дифракції рентгенівських променів,  дифракції електронів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фізичне матеріалознавство» студент повинен:

Знати:

- основи сучасних дифракційних методів дослідження структури матеріалів,

- порівняльні характеристики та можливості методів аналізу кристалічної та дефектної структури матеріалів: оптичної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, електронної мікроскопії та нейтронографії;

- сучасні матеріали, що застосовуються в літакобудуванні та основні вимоги до властивостей авіаційних матеріалів.

Вміти:

–  вибирати конструкційний чи функціональний матеріал відповідно до умов його застосування;

– вибирати необхідний метод дослідження структури матеріалу відповідно до проблеми чи завдання, що виріщується;

– аналізувати дані дифракційних досліджень: про кристалічну та дефектну структуру матеріалу з метою визначення її придатності для певних умов експлуатації;

– вибирати метод обробки матеріалу з метою досягнення певних властивостей;

–  оцінити зовнішній вплив  (тиск, температура, втома) на можливі зміни в структурі та властивостях матеріалу під час експлуатації.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а самє:

- навчального модуля №1 «Сучасні дифракційні методи дослідження структури матеріалів»

навчального модуля №2 «Сучасні авіаційні матеріали», які є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Навчальна дисципліна «Фізичне матеріалознавство» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Фізика неупорядкованих систем», «Діагностика енергетичних об’єктів», «Фізичні основи медико-біологічних досліджень» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Фізико-хімічні методи», «Теорія планування експерименту», «Наноструктури та нанотехнології» та інших.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 «Сучасні дифракційні методи дослідження структури матеріалів».

Тема 2.1.1. Дифракційні методи дослідження структури матеріалів

Основні положення дифракції. Дифракційні методи дослідження структури. Загальні порівняльні характеристики дифракційних методів залежно від довжини хвилі: оптичного,  рентгенівського, електронографічного та нейтронографічного.

Тема 2.1.2. Оптична мікроскопія.

Можливості методу. Світловий мікроскоп.

Оптична схема мікроскопу відбитого світла, принцип дії, збільшення , розподільна здатність. контраст. Основні вузли мікроскопу. Похибки зображення.  Методи досліджень оптичної металографії (світле поле у відбитому світлі,  косе  освітлення,  темне поле, поляризація, фазовий контраст, інтерференційний контраст.

Приклади металографічних досліджень дефектної різними методами.

Тема 2.1.3.  Методи дослідження реальної структури матеріалів за допомогою дифракції рентгенівських променів.

Основи рентгенівської дифракції на кристалах. Основні положення кінематичного наближення теорії розсіяння.  Розсіяння на скупченнях атомів. Атомний фактор розсіяння. Вплив температури. Фактор Дебая- Уолера.  Інтерференція на тривимірній гратці. Геометрична інтерпретація умов дифракції.  Рівняння Лауе.  Формула Вульфа-Брегга та її зв’язок з рівняннями Лауе.

Інтенсивність дифрагованих променів. Розсіяння елементарною граткою кристалу. Структурна амплітуда. Симетрія дифракційної картини.

Сфера Евальда.  Прямий та обернений простір. Обернена гратка.  Загальна умова дифракції та його інтерпретація за допомогою оберненої гратки.

Індекси Мілєра. Стереографічная проекція елементів симетрії кубічного кристалу.

Закон Фриделя. Класси Лауэ та дифракційні групи, Типи закономірних погасань.  Інтегральна інтенсивність. Кінематичний фактор. Фактор повторюваності.

Тема 2.1.4.Рентгеноструктурний аналіз.

Метод Лауе для дослідження монокристалів.

Фотометоди. Приклади рентгенограм: лауеграма, епіграма,  рентгенограма обернення, (по методу Косселя).  Метод Дебая-Шеррера для дослідження полікристалів, дебаєграма.

Рентгенівська дифрактометрія. Метод порошків. Рентгенівські дифрактометри. Рентгенівські дифрактограми.  Розподіл інтенсивностей.

Визначення кристалічної структури матеріалу. Прецизійне визначення параметрів кристалічної гратки.  Розподіл атомів в елементарній комірці. Індицирування рентгенограм. Надструктурні рефлекси.

Тема 2.1.5. Рентгенофазовий аналіз

Визначення складу матеріалу, напівкількісне визначення компонентів зразку. Індицирування рентгенограм багатофазних систем. Банки рентгенофазових та кристалоструктурних даних.

Тема 2.1.6. Аналіз дефектності структури.

Рентгенографія напруженого стану. Аналіз профілю дифракційних ліній. Геометричне уширення рентгенівської лінії. Фізичне уширення рентгенівських ліній. Визначення розмірів  кристалітів . Основи повнопрофільного аналізу. . Метод Уоррена-Авербаха. Аналіз мікродеформацій, дефектів пакування.

Тема 2.1.7.  Орієнтаційний аналіз.

Визначення орієнтації монокристалів. Дослідження текстури в полікристалічних матеріалах.

Тема 2.1.8. Дифракційна рентгенівська мікроскопія.

Рентгенівський дифракційний контраст дефектів. Природа дифракційного зображення дислокації.

Тема 2.1.9. Методи рентгенівської топографії

Метод Ланга, метод Фурживара, метод Берга-Баррета, метод подвійного кристалгоніометру. метод аномального проходження – метод Бормана. Приклади застосування топографічних методів.

Тема 2.1.10. Структурна нейтронографія.

Вступ. Історія, лауреати Нобелевської премії. Взаємодія нейтронів з речовиною. Розсіяння, поглинання. Основна відмінність дифракції нейтронів від дифракції електронів та рентгенівських променів. Основні властивості нейтронів. Класифікація нейтронів по енергіям. Холодні та теплові нейтрони. Розсіяння нейтронів, пружнє та резонансне пружнє. Магнітне і немагнітне розсіяння. Амплітуда ядерного розсіяння нейтронів.

Методи дослідження: з постійною довжиною хвилі, за часом прольоту.  Схема нейтронографічного дифрактометрів.  Приклади дифрактограм.

Магнітна дифракція нейтронов, поява рефлексів магнітної структури. Розшифровка нейтронограм.   Переваги та особливості методу, основні галузі застосування нейтронографії.

Тема 2.1.11. Електронна мікроскопія  на просвіт ПЕМ.

Основні механізми втрат енергії електронів у речовині (пружні та непружні). Принцип дії електронного мікроскопу на просвіт. Оптична схема. Основні помилки оптичних систем.  Методи приготування зразків для дослідження.

Амплітудний контраст. Фазовий контраст . Методи  візуалізації зображення: метод контрастування, метод світлого поля,  метод світлої плями (метод темного поля).  Приклади візуалізації дефектів структур.

Електронограми. Геометрія електронограм. Розшифровка електронограм.

Можливості, особливості, обмеження та недоліки методу ПЕМ.

# 2.2. Модуль 2. Сучасні авіаційні матеріали

Тема 2.2.1. Вступ.  Історія. Загальні відомості  та вимоги до авіаційних матеріалів.

Сучасна класифікація авіаційних матеріалів за типом структури  (металеві,  неметалеві, композиційні) , за умовами експлуатації: конструкційні, жароміцні, жаростійкі, низькотемпературні, зносостійкі,  спеціальні та функціональні сплави.

Тема 2.2.2.Конструкційні  та жароміцні сплави.

Сплави на основі алюмінію. Чистий алюміній. Характеристики та властивості. Вплив  основних легуючих елементів (мідь, магній, марганець, літій, на структуру та властивості.  Дисперсійне зміцнення. Термообробка алюмінієвих сплавів Застосування алюмінієвих сплавів в літаках.

Тема 2.2.3.  Титанові сплави.

Чистий титан. Характеристики та властивості. Вплив легування (Cr, Al, Si)  та спеціальних обробок на властивості. Сплави ВТ1 та ВТ6. Характеристики та властивості авіаційних титанових сплавів.

Тема 2.2.4. Магнієві сплави.

Характеристика, переваги та недоліки. Застосування в авіабудуванні.

Тема 2.2.5. Сплави на основі міді.

Сплави на основі міді. Свинцеві бронзи.

Тема 2.2.6. Сталі.

Конструкційні сталі.  Властивості.  Вплив термообробок на границю міцності авіаційних сталей. Застосування в літакобудуванні.

Жароміцні сталі. Склад, структура, властивості. Дисперсійне зміцнення. Способи підвищення теплостійкості  та жароміцності. Дисперсійне зміцнення  сталей. Застосування в  жароміцних сталей в літаках.

Тема  2.2.7. Сплави на основі нікелю.

Загальна характеристика. Історична довідка. Нікелеві сплави електротехнічного призначення. Температурні властивості нікелевих сплавів. Корозійно стійкість сплавів. Особливі властивості нікелевих сплавів. Жаростійкість: жаротривкі нікелеві сплави та жароміцні нікелеві сплави.

Тема 2.2.8. Тугоплавкі  метали

Загальна характеристика. Основні властивості тугоплавких металів. Фізичні та хімічні властивості. Вольфрам та його сплави, сплави молібдена, сплави хрома, ванадію та його характеристика.

Тема 2.2.9. Функціональні та спеціальні сплави.

Загальні характеристики функціональних та спеціальних сплавів. Фізичні основи проявлення сплавами незвичайної фізико-хімічної властивості. Основні способи застосування сплавів з пам’яттю форми. «Розумні матеріали» (Smart materials). Технології виготовлення сплавів з ефектом пам’яті форми та переробка їх для напівфабрикатів, що розроблено та застосовуються в ІМФ НАН України.

Тема 2.2.10. Композиційні металеві авіаційні матеріали

Класифікація композиційних матеріалів. Склад, будова та властивості композиційних матеріалів. Економічна ефективність застосування композиційних матеріалів. Шляхи застосування композиційних матеріалів в авіації.

Тема 2.2.11. Стратегічні напрямки створення авіаційних матеріалів:

Вимоги до властивостей авіаційних матеріалів, особливості експлуатації, перспективні матеріали.

# СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н.  Кристалография, ренгенографияя и электронная микроскопия, М., 1982–

288 с.

3.1.2. Э.В.Суворов Физические основы современных методов исследования реальной структуры кристаллов, Черноголовка, 1999– 231 с.

3.1.3. Белов А. Ф., Бенедиктова Г. П., Висков А. С. и др.,Строение и свойства авиационных материалов: Учебник для вузов, М.: Металлургия, 1989.–368 с.

3.2.Додаткова рекомендована література

3.2.1.  Иверонова В.И., Ревкевич Г.П. Теория рассеяния рентгеновских лучей. М.,1978.–277 с.

3.2.2. Новик Ю.З., Озеров Р.П., Хеннинг К. Структурная нейтронография. М., 1979. –344 с.

3.2.3. Изюмов Ю.А., Найш В.К., Озеров Р.П. Магнитная нейтронография. М.,1980 –72 с.

3.2.4. Вульф Б.К. Ромадин К.П. Авиационное материаловедение.– М., 1967.–19 с.

3.2.5. В.Г. Александров, Б.И. Базанов Название: Справочник по авиационным материалам и технологиям их применения Издательство: Транспорт Год: 1979.–263 с.

3.2.6.  В.М. Белецкий, Г.А. Кривов, Алюминиевые сплавы (состав, свойства, технология, применение), Киев, "КОМИНТЕХ"  2005.–365 с.

3.2.7.  А. И. Беляев, 0. А. Романова, 0. С. Бочвар, К. С. Походаев, Н. Н. Буйнов, Н. А. Локтионова, И. Н. Фридляндер, Металловедение алюминия и его сплавов правочное руководство. Изд-во «Металлургия», 1971, с. 352.

3.2.8. Ильин А.А., Колачёв Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства, М.: ВИЛС - МАТИ, 2009. – 520с.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

| № прим. | Куди передано (підрозділ) | Дата видачі | П.І.Б. отримувача | Підпис отримувача | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Підпис ознайомленої особи | Дата ознайом-лення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Дата ревізії | Підпис | Висновок щодо адекватності |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

| № змі-ни | № листа (сторінки) | Підпис особи, яка внесла зміну | Дата внесення зміни | Дата введення зміни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зміненого | Заміненого | Нового | Анульо- ваного |  |  |  |

(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

|  | Підпис | Ініціали, прізвище | Посада | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробник |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |